PRORAČUN   GRANULOMETRIJSKE   KRIVULJE   AGREGATA

ITERACIJOM

| Frak. | Veličina | G R A N U L A C I J A - P R O L A Z U % |
| --- | --- | --- |
| br. |  | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31.5 | 63 |
| 1 | 0 - 4 mm | 10 | 19 | 32 | 60 | 89 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 4 - 8 mm | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 5.7 | 92 | 100 |  |  |
| 3 | 8 - 16 mm | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 95 | 100 |  |
| 4 | 16 - 31.5 mm | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 6.1 | 97 | 100 |
| Frak. | % | PRORAČUNATA GRANULACIJA - PROLAZ U % |
| br. |  | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31.5 | 63 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razlika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razlika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dozv.granice ili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Idealna krivulja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |