ZADATAK

Treba betonirati armirano betonski stup, presjeka prema skici.

Na raspolaganju su 4 frakcije drobljenog agregata, cement CEM II/B-M (S-LL) 42.5 N, te normalni previbrator. Traženi razred tlačne čvrstoće je C 30/37.

Količina cementa je 350 kg/m3, 			w/c = 0.50

Odaberi maksimalno zrno agregata; odredi idealnu granulometrijsku krivulju agregata po Faury-ju, učešće frakcija iteracijom i recepturu za 1 m3 ugrađenog betona i za jedno miješanje od 8.8 dm3.

Betonu se dodaje superplastifikator Glenium Sky 510.

| 0-4 mm | -0.10 % |
| --- | --- |
| 4-8 mm | -0.15 % |
| 8-16 mm | -0.20 % |
| 16-31.5 mm | -0.20 % |

Površinska vlažnost agregata: